**Ausschreibungstext System PRO+ TR**

Schachtabdeckung Tränenblecheinlage zum bodenebenen Einbetonieren.

Min. 2 mm Edelstahl Außenrahmen und min. 3 mm Edelstahl-Tränenblech-Einlage (1.4301) bzw.

min. 2 mm Stahl feuerverzinkter Außenrahmen und min. 3 mm Stahl feuerverzinkte Tränenblech-Einlage\*

Lichtes Durchgangsmaß \* x \* mm, Rahmenaußenmaß \* x \* mm

Für Belastungsklasse A15 bzw. mit zusätzlicher Verstärkung für Belastungsklasse bis C250.

Aufbauhöhe Rahmen 60 mm

Weitestgehend geruchs- und tagwasserdicht mit umlaufender frost- und witterungsbeständiger Spezialdichtung.

Anheben des Deckels an 4 Eckpunkten. Verschraubung des Deckels an Zarge an 4 bzw. 8 Hebepunkten.

A15\*- B125\*-C250\* nach EN124 ohne/mit Verstärkung.

Schrauben und Hebeschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Produkt: Firma FF Systembau Serie PRO+TR Edelstahl/Stahl feuerverzinkt\*.

/\*nicht Zutreffendes streichen oder ausfüllen. Mögliche Belastung richtet sich nach Abdeckungsgröße.

DE\_Schacht\_Ausschreibungstext\_PRO+TR\_V1\_PUT\_240820